[image: image1]
[image: image3.jpg]® B (X&) RHEEIRAST Pnata(Dalian) Technology Co.,Ltd
EM B AKRA LEBERAT Pnata Waterproofing System Engineering Co., Ltd.
400 9900 330 www.pnata.com





[image: image4.jpg]



单层屋面防水系统
设计推荐说明

编制人：                      
审核人：                      
审批人：                      
应用部位：钢结构--单层屋面

防水等级：I级

设计选材：1.5mm厚，2m宽  V衣-热塑性聚烯烃（内增强P型)TPO防水卷材

设计依据：
GB 27789-2011  热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 

15J207-1-2015   单层防水卷材屋面建筑构造 

JGJT316-2013 单层屋面防水技术规范

系统构造：

[image: image5.jpg]N )

® BEMME (RE) RHSERAT Pnata(Dalian) Technology Co.,Ltd
E’M EEMEHKARATIZEREAT Pnata Waterproofing System Engineering Co., Ltd.
400 9900 330 www.pnata.com




[image: image6.jpg]—L L omE VR-PREE (PR
—2. ARRGER (BRI
3. 1. 0mm V-T2 (SA-1H)
HRITHE A, ERAHR

WIME = i

i

R %

POR KB

i




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



细部节点：


[image: image2]
女儿墙防水节点做法

系统优势：

持久性能好：经过国家检测机构7000h人工气候加速老化试验，等同于正常使用寿命30年以上。

耐候性突出：持续低温-40℃ 保持低温柔性；持续高温120℃ 672h时，各项性能指标保持稳定。

可靠性好：出色的剥离性体现出色的抗风揭能力，抗风揭试验的模拟风压等级为5.0Kpa(105psf)。

卷材采用4cm宽胶带粘接与4cm热风焊接的双搭接形式，胶粘接保证接缝具有良好的蠕变性和自愈性。热风焊接强度高，稳定可靠。

产品特性：

接缝剥离强度：不小于3.6 N/mm

人工气候加速老化：不小于7000小时

最大拉力：不小于362N/cm

热处理尺寸变化率（横向）： 0.1%

耐低温性能：-40℃，无裂纹

梯形撕裂强度（纵向）：不小于753N
保温固定件





热风焊接


卷材固定件





1.5mm V衣-热塑性聚烯烃（内增强P型）TPO防水卷材


岩棉保温板（厚度按设计）


隔汽层（按设计）


压型钢板










