[image: image1]
[image: image3.jpg]® B (X&) RHEEIRAST Pnata(Dalian) Technology Co.,Ltd
EM B AKRA LEBERAT Pnata Waterproofing System Engineering Co., Ltd.
400 9900 330 www.pnata.com





[image: image4.jpg]



种植屋面防水系统
设计推荐说明

编制人：                     
审核人：                      
审批人：                      
应用部位：种植屋面

防水等级：I级

设计选材：1.5mm厚  V泥-水泥基（自闭型）防水浆料，同时作为复合粘结层+1.7mm厚，2.0m宽  V封-热塑性聚烯烃(自粘SA-H型)TPO防水卷材

设计依据：
JC/T 1075-2008  种植屋面用耐根穿刺防水卷材

GB 27789-2011  热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 

GB/T23260-2009  带自粘层的防水卷材 

JGJ155-2013  种植屋面工程技术规程

14J206-2013  种植屋面建筑构造

系统构造：

[image: image5.jpg]N )

® BEMME (RE) RHSERAT Pnata(Dalian) Technology Co.,Ltd
E’M EEMEHKARATIZEREAT Pnata Waterproofing System Engineering Co., Ltd.
400 9900 330 www.pnata.com




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



细部节点：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



栏板墙节点防水做法图

系统优势：

TPO的物理阻根优于传统SBS化学阻根诸多不可控因素，且性价比高。

卷材采用4cm宽胶带粘接与4cm热风焊接的双搭接形式，胶粘接保证接缝具有良好的蠕变性和自愈性。热风焊接强度高，稳定可靠。

材料通过国家园林所耐根穿刺试验。

国内唯一通过JC/T 1075-2008、 GB 27789-2011、GB/T 23260-2009全项性能检测的防水卷材.

产品特性：

拉伸强度：18Mpa

断裂伸长率：650%

接缝剥离强度：6.0N/mm

片材与片材剥离强度：2.3N/mm

片材与铝板剥离强度：2.1N/mm
耐低温性能：-40℃，无裂纹

自粘面耐热性：100℃，2h无位移、流淌、滴落
热老化后剥离强度：2.0N/mm

浸水后剥离强度：2.1N/mm

持粘性：30min

种植土层


排水板系统（按设计）


1.7mm V衣-热塑性聚烯烃（自粘SA-H型）TPO防水卷材


2.0mm V泥-水泥基（自闭型）防水浆料


砼结构层








[image: image6.jpg]FptE LR SE R
—HORIR RS (GRiRTD

il

— 1. 7mm

Va4 5 B KG (SA-HT) TPOB 7K 2544

2. onmE BRAWAKIBIK

— R L B AR A R T
M@AQL% 0O

o o . [e]

NI






