[image: image1]
[image: image3.jpg]® B (X&) RHEEIRAST Pnata(Dalian) Technology Co.,Ltd
EM B AKRA LEBERAT Pnata Waterproofing System Engineering Co., Ltd.
400 9900 330 www.pnata.com





[image: image4.jpg]



翻修屋面防水系统
设计推荐说明

编制人：                      
审核人：                     
审批人：                      
应用部位：钢结构--翻修屋面

设计选材：1.2mm厚，2m宽  V衣-热塑性聚烯烃(自粘SA-H型)TPO防水卷材
设计依据：
GB 27789-2011  热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 

15J207-1-2015   单层防水卷材屋面建筑构造 

JGJT316-2013 单层屋面防水技术规范

系统构造：

[image: image5.jpg]N )

® BEMME (RE) RHSERAT Pnata(Dalian) Technology Co.,Ltd
E’M EEMEHKARATIZEREAT Pnata Waterproofing System Engineering Co., Ltd.
400 9900 330 www.pnata.com




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



细部节点：


[image: image2]
女儿墙防水节点做法

系统优势：

持久性能好：经过国家检测机构7000h人工气候加速老化试验，等同于正常使用寿命30年以上。

耐候性突出：持续低温-40℃ 保持低温柔性；持续高温120℃ 672h时，各项性能指标保持稳定。

卷材采用4cm宽胶带粘接与4cm热风焊接的双搭接形式，胶粘接保证接缝具有良好的蠕变性和自愈性。热风焊接强度高，稳定可靠。

产品特性：

最大拉力：18Mpa

断裂伸长率：650%

接缝剥离强度：6.0N/mm

片材与片材剥离强度：2.3N/mm

片材与铝板剥离强度：2.1N/mm
耐低温性能：-40℃，无裂纹

自粘面耐热性：100℃，2h无位移、流淌、滴落
热老化后剥离强度：2.0N/mm

浸水后剥离强度：2.1N/mm

持粘性：不小于40min

1.2m  V衣-热塑性聚烯烃(自粘SA-H型)TPO防水卷材


压型钢板


檩条














[image: image6.jpg]1. ommE V-7 %L (SA-15) TPO 1 s e

— R 2R

— %

EmHEF






